Príloha č. 1

**Technická špecifikácia:** 600ton voľne ložená + 600ks 25kg vriec na 24 mesiacov

- voľne ložená (sypaná v nákladovej korbe kamióna) a balená vo vreciach po 25kg

- obsah soli NaCl min. 97%

- obsah protizapekacej prísady K4Fe(CN)6 min. 50 mg/kg a max. 200 mg/kg

• Granulometria:

Frakcia > 4 mm 4,6 %

1 – 4 mm 53,3 %

0,5 – 1 mm 15,8 %

0,25 – 0,5 mm 10,3 %

< 0,25 mm 16 %

• Vlhkosť max. 0,1 – 0,15 %

• Sulfáty max. 0,9 – 0,25 %

• Účinnosť v mraze:

10 g soli na 100 g vody - 8,4 stupňa Celzia

15 g soli na 100 g vody - 11,7 stupňa Celzia

21 g soli na 100 g vody - 15,2 stupňa Celzia